Receptura: C 20/25 XF2 S3 Dmax 16 na 1m3 betonu:

Kamenivo:	0 – 4 	Tovačov				850 kg

4 – 8 	Hrabůvka			175 kg

8 -16	Hrabůvka			765 kg

Cement:	CEM II B/S 32,5  R				320 kg

Voda:								184 kg

Plastifikátor: 	W787 0,7% z cem				2,25 kg

Provzdušňovalo:	     0,1% z cem			0,30 kg

Vypočti množství (objem) čerstvého betonu potřebného k přípravě níže uvedeného množství těles o daných rozměrech, počítej s 15 % přebytkem a toto množství zaokrouhli na desítky litrů.

3 x krychle: 		150x150x150 mm					...........l

1x trámec:		100x100x400 mm					...........l

1x válec:		Ø 150x300 mm					...........l

15% přídavek									...........l

Celkový objem:			                                                 ___l = ___ m3

Pro takto vypočtené množství přepočti gramáže jednotlivých surovin potřebných k přípravě uvedené receptury betonu.

Kamenivo:	0 – 4 	Tovačov			       	 kg

4 – 8 	Hrabůvka			 kg

8 -16	Hrabůvka			 kg

Cement:	CEM II B/S 32,5  R				 kg

Voda:								 kg

Plastifikátor: 	W787 0,7% z cem				 kg

Provzdušňovalo:	     0,1% z cem			 kg

Vypočtené hodnoty budete mít přehledně vypsány na této vytištěné straně (na žádném jiném papíru). V rámci tohoto protokolu budou prováděny 3 zkoušky, budete tedy vypisovat 3 protokoly.

Kdo nebude mít tyto výpočty na cvičení s betonem připraveny, opouští cvičení a má neomluvenou neúčast.

Jelikož je toto cvičení náročné na čas i znalosti, bude se ihned na začátku cvičení psát krátký test na prováděné zkoušky (sednutí, rozlití, obsah vzduchu, objemová hmotnost), poté se ihned odchází do laboratoře. Kdo test nenapíše a neprokáže tak požadované znalosti, nemůže absolvovat samotné laboratorní měření.

Proto prosím přijďte včas a na tuto hodinu se dobře připravte.

## Zkoušení čerstvého betonu

ČSN EN 12350

### Objemová hmotnost

Předmět normy

- Stanovení objemové hmotnosti zhutněného čerstvého betonu.

Podstata zkoušky

- Čerstvý beton je zhutněn v tuhé vodotěsné nádobě známého objemu a hmotnosti a následně je zvážen.

Zkušební zařízení

- nádoba - rozměr nádoby nesmí být menší než 150 mm,

- vibrační stůl,

- lopatka,

- váhy,

- hladítko.

Zkušební postup

Hmotnost nádoby

- Nádoba se zváží m1.

Zhutňování betonu - vibrování (na vibračním stole)

- Nádoba se musí k vibračnímu stolu pevně přitlačit. Doba vibrace nesmí být příliš dlouhá, aby nedošlo k rozmísení směsi.

Urovnání povrchu

- Povrch se urovná ocelovým hladítkem.

Vážení

- Naplněná nádoba se zváží, aby se zjistila její hmotnost m2.

Výpočet objemové hmotnosti

- Objemová hmotnost se vypočítá dle vztahu: D=m2−m1V,

kde: 	D	je objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m3],

m1	je hmotnost prázdné nádoby [kg],

m2	je hmotnost naplněné nádoby [kg],

V 	je objem nádoby [m3].

- Objemová hmotnost čerstvého betonu se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3.

### Zkouška sednutím

Podmínky použití zkoušky

- Vhodné použít pro beton, ve kterém je max. zrno kameniva menší jak 40 mm.

- Jestliže zkouška konzistence betonu není v rozmezí 10 mm až 200 mm, považujeme ji za nevhodnou a použijeme jinou zkoušku konzistence.

Zkušební zařízení

- propichovací tyč, násypka, podkladní deska, lopatka,

- nádoba: průměr dolní základny (2002) mm, průměr horní základny (1002) mm, výška (3002) mm, tloušťka stěny nádoby 1,5 mm.

Zkušební postup

- Forma i s podkladní deskou se navlhčí a forma se položí na vodorovnou podkladní desku. Forma musí být během plnění přichycená k podkladní desce přišlápnutím dvou příložek.

- Nádoba se plní ve třech vrstvách, každá do třetiny výšky kužele. Každá vrstva (1, 2 a 3) se  zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí tak, aby mírně zasahovaly do předchozí vrstvy (u 2 a 3 vrstva).

- Jestliže po zhutnění beton nedosáhl k hornímu okraji pak musíme přidat betonovou směs až po horní okraj. Přebytečný beton se odstraní otáčením a příčným pohybem propichovací tyče.

- Odstraní se spadlý beton z podkladní desky. Forma se oddělí od betonu během 5 až 10s.

- Ihned po zvednutí se změří sednutí h (S).

Výsledek zkoušky

- Výsledek zkoušky je platný v případě, že beton zůstane neporušený a kužel je symetrický (obr. 18).

- Jestliže se vzorek usmykne zkouška se opakuje s jiným vzorkem (obr. 19).

- Jestliže i u následné zkoušky dojde k usmyknutí, pak má beton nedostatečnou plasticitu a je nevhodný pro zkoušku sednutím.

- Zaznamená se sednutí h (S), zaokrouhleno na 10 mm (obr. 20).

Klasifikace podle sednutí kužele [2]

Klasifikace podle sednutí kužele; S - Slumptest

| Stupeň | Sednutí [mm] |
| --- | --- |
| S1 - směs tuhá | 10 až 40 |
| S2 - směs plastická | 50 až 90 |
| S3 - směs měkká | 100 až 150 |
| S4 - směs velmi měkká | 160 až 210 |
| S5 - směs tekutá | 220 |

Tvary sednutí     		Tvary sednutí		Měření sednutí

(správné sednutí)	        (usmyknuté sednutí)

### Zkouška rozlitím

Podmínky použití zkoušky

- Vhodné použít pro beton, ve kterém je max. zrno kameniva menší jak 63 mm.

Zkušební zařízení

- setřásací stolek (obr. 26), dusadlo (obr. 27), pravítko, lopatka, stopky,

- forma (obr. 28): průměr dolní základny (2002) mm, průměr horní základny (1302) mm, výška (2002) mm, tloušťka stěn 1,5 mm.

Zkušební postup

- Před zkoušením se stolek i forma navlhčí.

- Forma se umístí na střed horní desky a udržuje se v této poloze přišlápnutím.

- Forma se naplní ve dvou vrstvách, které se zhutní deseti rázy dřevěným dusadlem. Horní povrch se zarovná s okrajem formy, a forma se zvedne.

- Horní deska střásacího stolku se zvedne a nechá se volně padat. Tento postup se provede 15 krát. Pravítkem se změří největší rozměr rozlitého betonu ve dvou na sebe kolmých směrech d1 a d2 (obr. 29).

- Obě měření se zaokrouhlí na nejbližších 10 mm.

- Pokud se objeví segregace (oddělení cementové kaše od hrubého kameniva) zkouška je neplatná.

Výsledek zkoušek

- Stanoví se rozlití d1+d22 a zaokrouhlí na nejbližších 10 mm.

Klasifikace podle rozlití [2]

Klasifikace podle rozlití;F - Flowtest

| Stupeň | Průměr rozlití [mm] |
| --- | --- |
| F1 - směs tuhá |  340 |
| F2 - směs plastická | 350 až 410 |
| F3 - směs měkká | 420 až 480 |
| F4 - směs velmi měkká | 490 až 550 |
| F5 - směs tekutá | 560 až 620 |
| F6 - směs velmi tekutá |  630 |

Střásací stolek

Legenda:

1) kovový povrch,

2) omezení zdvihu na (401)mm,

3) horní zarážka,

4) horní deska,

5) vnější závěsy,

6) vyznačení,

7) rám podkladní desky,

8) držadlo na zvedání,

9) spodní zarážka,

10) deska na přišlápnutí.

Forma rozlití			  	Dusadlo 	                     		Měření rozlití

Stanovení obsahu vzduch v čerstvém betonu – tlakoměrná metoda

ČSN EN 12350-7

Podstata zkoušky

- Známý objem vzduchu o známém tlaku je propojen v uzavřené nádobě s neznámým objemem vzduchu ve vzorku betonu.Kruhová stupnice tlakoměru je kalibrována v procentním podílu vzduchu ve vzorku betonu.

Podmínky zkoušky:

- Pro zhutněný čerstvý beton z hutného nebo těžkého kameniva o max. velikosti zrn 63 mm

- Není vhodná pro betony s lehkým nebo s velmi pórovitým kamenivem a  se zpěněnou vysokopecní struskou.

Zkušební postup

- Plnění a zhutňování nádoby probíhá ve třech vrstvách. Ihned po uložení se každá vrstva hutní bez nadměrné segregace a bez odlučování vody jedním ze způsobů:

- ponorným vibrátorem

- na vibračním stole

- propichovací nebo zhutňovací tyčí

- Příruba nádoby a víka se důkladně očistí

- Víko se připevní neprodyšně k nádobě svorkami

- Hlavní ventil pro přívod vzduchu se uzavře a otevřou se boční ventily

- Přístroj se naplní pomocí střičky vodou tak dlouho, dokud nevytéká z druhého ventilu

- Paličkou se lehce poklepe na přístroj, aby se odstranily vzduchové bubliny

- Do vzduchové komory se pumpuje vzduch, dokud ručička tlakoměru neukazuje počáteční hodnotu tlaku

- Vzduch se ponechá několik sekund stlačený

- Nastaví se ručička tlakoměru na počáteční hodnotu

- Boční ventily se uzavřou

- Otevře se hlavní ventil  a ostře se poklepe na boční stěny nádoby

- Za lehkého poklepávání na tlakoměr se odečte hodnota tlaku na tlakoměru, která odpovídá objemu obsaženého vzduchu v čerstvé betonové směsi v %.

- Před sejmutím víka se otevřou boční ventily, aby se uvolnil tlak.

Klasifikace podle sednutí kužele; S – Slumptest

| Stupeň | Sednutí [mm] |
| --- | --- |
| S1 - směs tuhá | 10 až 40 |
| S2 - směs plastická | 50 až 90 |
| S3 - směs měkká | 100 až 150 |
| S4 - směs velmi měkká | 160 až 210 |
| S5 - směs tekutá | 220 |

Klasifikace podle Vebe; V - Vebe test

| Stupeň | Vebe čas [mm] |
| --- | --- |
| V0 - směs velmi tuhá |  31 |
| V1 - směs tuhá | 30 až 21 |
| V2 - směs plastická | 20 až 11 |
| V3 - směs měkká | 10 až 6 |
| V4 - směs velmi měkká | 5 až 3 |

Klasifikace podle zhutnitelnosti; C - Compaction test

| Stupeň | Stupeň zhutnitelnosti |
| --- | --- |
| C0 - směs velmi tuhá |  1,46 |
| C1 - směs tuhá | 1,45 až 1,26 |
| C2 - směs plastická | 1,25 až 1,11 |
| C3 - směs měkká | 1,10 až 1,04 |

Klasifikace podle rozlití;F - Flowtest

| Stupeň | Průměr rozlití [mm] |
| --- | --- |
| F1 - směs tuhá |  340 |
| F2 - směs plastická | 350 až 410 |
| F3 - směs měkká | 420 až 480 |
| F4 - směs velmi měkká | 490 až 550 |
| F5 - směs tekutá | 560 až 620 |
| F6 - směs velmi tekutá |  630 |