Zkoušení cihlářských výrobků
Zjišťování vzhledu a rozměru

ČSN 722602

Vizuálně se zjišťuje:

- vzhled, tvar, začouzení, trhlinky, množství zlomků, poškození ploch, hran a rohů.

Měří se:

- Jmenovité rozměry(tři stanovení na jednom vzorku a vypočítá se průměr), kolmost hran, rovinnost čel, hran a ploch, nepřesnosti dosedu, prohnutí, zploštění.

- Zkoušky se vykonávají na 10 vzorcích. Vzorkem se rozumí hotový výrobek.

- Délky se měří s přesností na ±1 mm.

Zjišťování rozměrů

- Před měřením se na vzorcích odstraní případné výčnělky, výstupky apod., které by překážely měření.

- Základní rozměry( délka, šířka, tloušťka) se měří na čtyřech plochách vzorku vždy na spojnici středů protilehlých hran.

- Rozměry se určují pro každý vzorek samostatně zprůměrováním jednotlivých rozměrů a s přesností 1 mm.

Rovinnost hran a povrchu, nepřesnost dosedu a přehnutí

- Zakřivení se určuje na každé ploše dvakrát ve směru úhlopříček.

- Konkávní zakřivení(přehnutí) se na ploše zjišťuje přiložením hrany rovného kovového pravítka ve směru úhlopříčky. Měrným klínem se odměří největší vzdálenost mezi povrchem vzorku a pravítkem

- Konvexní zakřivení (vyklenutí) ploch se měří ve směru úhlopříček. Kovové pravítko se položí hranou na vrchol vyklenutí a podkládá se s obou stran měrnými klínky tak, aby vzdálenost plochy od hrany byla v obou rozích stejná. Zjištěná hodnota určuje velikost zakřivení.

- Udává se maximální hodnota zakřivení

Objemová hmotnost

ČSN 722603

- Hmotnost a objemová hmotnost výrobku se zjišťuje na 10 vzorcích

- Odvážené vzorky dle ČSN 722603 se změří dle ČSN 722602

- Ze zprůměrovaných vnějších rozměrů se vypočítá objem výrobku včetně otvorů.

- Vypočítá se objemová hmotnost dle vztahu:

ρv=mV∗1000																		 [kg.m-3]

kde  		m - průměrná hmotnost výrobků v g

V – průměrný objem výrobku v cm3

Objemová hmotnost výrobku se uvádí v kg.m-3